|  |  |
| --- | --- |
|  | **GRIPTEX** |
| **DESCRIPTION** |   |   |  |
| Total thickness | EN ISO24346  | mm | 2.90 |
| Wearlayer thickness  | EN ISO24340  | mm |  0.35 |
| Weight  | EN ISO 23997  | g/m² | 2000 |
| Sheet width | EN ISO 24341  | cm |  200 / 300 / 400 |
| Sheet length | EN ISO 24341  | ml | ≈ 25 |
| **CLASSIFICATION**  |   |   |  |
| Norm / Product specification  | -  | -  |  EN ISO 26986 |
| European classification  | EN ISO 10874  | class | 23 - 31 |
| Impact sound insulation | EN ISO 717-2 | dB | 16 |
| Walk noise | NFS 31 074 | dB |  < 65  |
| Fire rating  | EN 13 501-1 | class |  Cfl-s1 |
| Static electrical propensity  | EN 1815 | kV |  < 2 |
| Slip resistance wet : ramp test with oil  | DIN 51130 | class | R10 |
| **PERFORMANCE** |   |   |  |
| Wear group | - | group |  T |
| Dimensional stability (requirement) | EN ISO 23999  | % | ≤ 0.40 |
| Dimensional stability (average measured value) | - | % | 0.05 |
| Residual indentation (requirement)  | EN ISO 24343-2 | mm | ≤ 0.35 |
| Residual indentation (average value measured)  |  | mm |  0.20 |
| Thermal conductivity | EN ISO 10456  | W/(m.K) |  0.25 |
| Colour fastness  | EN 20 105 - B02 | degree |  ≥ 6 |
| Surface treatment  |  - |  - | GRIP’X |
| Chemical products resistance  | EN ISO 26987  | class |  OK |
| **ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY** |
| TVOC after 28 days  | ISO 16000-6 | µg/ m3 | < 100 |
| Certification | - | - | Floorscore® |
| **CE MARKING** |   |   |  |
|  | EN 14041 | - |     |
| - |   |