|  | Insight X’Press |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION |  |  |  |
| Total thickness | EN 428 | mm | 4.00 |
| Thickness of wearlayer | EN 429 | mm | 0.55 |
| Weight | EN 430 | g/m² | 7200 |
| Tile size | EN 427 | mm | 305*610 |
| Plank size | EN 427 | mm | 184*1219 |
| Number of tiles per package | - | - | 10 |
| Number of planks per package | - | - | 8 |
| CLASSIFICATION |  |  |  |
| Norm / Product specification | - | - | EN 649 |
| European classification | EN 685 | class | 33 - 42 |
| Fire rating | EN 13 501-1 | class | Bfl-s1 |
| Static electrical propensity | EN 1815 | kV | < 2 |
| Slip resistance wet : ramp test oil | DIN 51 130 | class | R9 |
| PERFORMANCE |  |  |  |
| Wear Resistance | EN 660.2 | mm3 | <2.0 |
| Wear Group | EN 649 | - | T |
| Type Binder content | ISO 10582 | type | I |
| Room Impact | NF S 31074 | dB | 75 |
| Impact sound insulation | EN ISO 717-2 | dB | 4 |
| Dimensional stability | EN 434 | % | ≤ 0.15 |
| Residual indentation | EN 433 | mm | ≤ 0.10 |
| Castor chair test (type W) | EN 425 | - | OK |
| Thermal conductivity | EN 12 524 | W/(m.K) | 0.25 |
| Colour fastness | EN 20 105 - B02 | degree | ≥ 6 |
| Chemical products resistance | EN 423 | - | OK |
| Surface treatment | - | - | PUR+ |
| TVOC after 28 days | ISO 16000-6 | µg/ m3 | <100 |
| MARQUAGE CE |  |  |  |
|  | EN 14041 |  |  |